Levantamento de Resíduos e Rejeitos e o Potencial de Diversificação de Produtos da Atividade Mineral na Região Centro-Oeste para Agrominerais
# Patrick dos Santos Alves
Bolsista PCI, Técnico Químico
# Marisa Bezerra de Mello Monte
Supervisora, Engenheira Química, Dra.

Resumo

Este estudo caracterizou 46 amostras de subprodutos gerados por diferentes mineradoras frente às especificações e requisitos mínimos estabelecidos na Instrução Normativa no 5 do MAPA para remineralizadores de solo. Em relação à especificação quanto à natureza física, 10 amostras obtiveram a maior parte do percentual em massa de suas partículas entre farelo e filler 16 a 40%; 11 amostras apresentaram percentuais que variam entre 1 a 100% da massa das partículas como pó (100%<2,0mm; mínimo 70%<0,84mm; mínimo 50%<0,3mm), apresentando percentuais em massa entre 97 a 100%; e somente 01 amostra foi enquadrada como 100% farelado (100%<4,8mm; mínimo 80%<2,8mm; máximo 25%<0,84mm). Considerando os critérios de soma de bases (CaO, MgO, K2O) e teor de óxido de potássio (K2O), 11 amostras encontraram-se dentro das especificações estabelecidas. Com relação ao critério de teor de quartzo (SiO2), foi possível identificar que 13 amostras encontraram-se dentro da especificação. Para o critério teores de elementos potencialmente tóxicos, a grande parte, 20 amostras, não apresentaram concentrações acima do estabelecido, somente 03 amostras apresentaram valores acima do estabelecido, uma delas para Hg (0,174 ppm) e as outras duas para As (3403 e 2154 ppm).
Palavras chave: Caracterização, resíduos, remineralizadores

Introdução

Os remineralizadores passaram a ser considerados insumos com grande potencial de uso na agroindústria, já que por muitas vezes podem substituir e/ ou serem utilizados de forma conjunta com os fertilizantes concentrados, o que pode acarreta na perda de boa parte da dependência sobre eles. Portanto, é extremamente necessário o conhecimento de suas características físico-químicas e mineralógicas. De acordo com a Instrução Normativa no 5 de 2016, os remineralizadores devem apresentar algumas especificações e garantias mínimas, dentre estas, pode-se destacar: (i) ter especificação quanto a sua natureza física, ou seja, sua granulometria (filler, pó ou farelo); (ii) a soma de bases (CaO, MgO, K2O) deve ser igual ou superior a 9% (p/p); (iii) teor de óxido de potássio (K2O) igual ou superior a 1% (p/p); (iv) teor de quartzo (SiO2) livre superior a 25% (v/v); (v) teores de elementos potencialmente tóxicos para: As < 15 ppm, Cd < 10 ppm, Hg < 0,1 ppm, Pb < 200 ppm (Brasil, 2016).
Objetivos

O presente estudo tem por objetivo geral a caracterização tecnológica de 46 resíduos provenientes de mineradoras localizadas na região Centro-Oeste frente aos requisitos especificados pela Instrução Normativa no 5 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para possível uso como remineralizadores.

Material e Métodos

A Figura 01 mostra a sequência metodológica utilizada como a finalidade de classificação dos resíduos em relação a sua distribuição granulométrica; análise do teor de óxidos; análise de quartzo; e análise da concentração dos principais elementos químicos.

Figura 1. Sequência metodológica para classificação em relação a sua distribuição granulométrica; análise do teor de óxidos; análise de quartzo; e análise da concentração dos principais elementos químicos dos resíduos.

Resultados e Discussão

4.1 Análise Granulométrica

A Tabela 01 mostra de uma maneira aproximada os percentuais em massa das partículas de cada amostra que se enquadram na especificação de natureza física estabelecida pela Instrução Normativa no 5 do MAPA.
Tabela 1. Percentuais em massa (p/p) e especificação de natureza física das partículas de cada amostra.

Especificação de Natureza Física
Especificação de Natureza Física
Especificação de Natureza Física
Amostra	Amostra	Amostra Farelo	Pó

48%
53%
47%
53%
Filler
98%
34%
21%
40%
45%
89%
30%
Farelo
48%
Pó
Filler
26%
Farelo
Pó
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Filler
2%
11%
10%
26%
17%
99%
63%
27%
98%
64%
94%
57%
27%
100%
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
100%
41%
100%
21%
11%
33%
99%
91%
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
70%
99%
98%
1%
100%
70%
6%
13%
15%
16%
98%
71%
16%
8%
98%
100%
97%
21%
41%
17%
2%

  1. Fluorescência de raios X
Na Tabela 02 são apresentados os valores percentuais obtidos das especificações soma de bases e teor de K2O para as diferentes amostras dos resíduos.
Tabela 2. Percentuais da soma de bases-SB (CaO+MgO+K2O) e de teor de K2O nas amostras.
Teor (% ) Teor (% ) Teor (% ) / Amostra Amostra Amostra Amostra SB K2O SB K2O SB K2O	Teor (% )
	SB K2O

1	8,81	4,27	13	17,23	0,93	25	47,5	0,25	37	18,04	0,42
2	7,11	3,2	14	0,71	0,54	26	38,2	0,22	38	18,08	0,42
3	33,54	7,75	15	40,54	1,25	27	9,33	3,18	39	37,95	3,97
4	5,65	4,97	16	14,15	12,64	28	9,71	2,53	40	38,88	3,38
5	14,52	1,94	17	12	11,5	29	5,7	4,9	41	51,44	0,14
6	9,8	3,23	18	11,11	10,3	30	6,38	4,95	42	17,41	0,67
7	7,83	2,5	19	47,12	0,18	31	41,4	1,06	43	18,29	0,42
8	15,68	1,18	20	4,31	3,44	32	29,1	0,17	44	17,89	0,38
9	14,77	1,42	21	1,03	0,92	33	28,8	0,12	45	51,1	0,74
10	14,44	1,1	22	4,64	3,32	34	43,9	0,01	46	50,45	0,64
11	14,55	1,18	23	5,63	3,62	35	33,3	0,52
12	9,68	0,02	24	5,19	2,92	36	17,9	0,64

  1. Difratometria de raios X

A Tabela 03 mostra os teores de SiO2 livre contido nos subprodutos. O quartzo é relativamente estável, intemperizando-se muito lentamente. Portanto, não é considerado uma fonte disponível de ácido silícico (H4SiO4 ou Si(OH)4).
Tabela 3. Teores de SiO2 livre (quartzo) nas amostras.
SiO2	34,5 30,8 2,5 44,7 11,9 31,1 34,8 0,9 3,1 6,4 0,7 81,2 1,9 32,7 12,5 2,1

Teor (%)	Amostra
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Teor (%)	Amostra
	17	18	19	20	21	22	23	24 25	26	27	28	29	30	31	32

Teor (%)	Amostra
	33	34	35	36	37	38	39	40 41	42	43	44	45	46

  1. Espectrometria de Emissão Óptica
    SiO2	1,6 0,9 10,9 53,4 84,5 46,5 46,2 30,9 3,5 20,4 32,8 28,5 36,5 39,1 18,6 11,5
    SiO2
    1 5,7	25 2,5 1,3 1,2	8 3,6 0,4 0,3 1,6 1,9 3,8 4,8

A Tabela 04 mostra a composição elementar das amostras de subprodutos das mineradoras separados por elementos tóxicos.
Tabela 4. Composição elementar dos subprodutos em relação aos EPT.
Elementos (ppm)					Elementos (ppm)				Elementos (ppm)				Elementos (ppm)
Amostra	Hg	Tóxicos / Cd As	Pb	Amostra	Hg	Tóxicos / Cd As	Pb	Amostra	Hg	Tóxicos / Cd As	Pb	Amostra	Hg	Tóxicos / Cd As Pb

1	<0,05	0,06	<1,0	5,9	13	<0,05	0,05	<1,0	0,8	25	<0,05	0,06	1	3,4	37	<0,05	0,02	<1,0	1,9
2	<0,05	0,03	<1,0	3,5	14	0,174	0,02	14	10,1	26	<0,05	0,34	3	4,1	38	<0,05	0,01	<1,0	1,8
3	<0,05	0,02	<1,0	2	15	<0,05	0,03	4	8	27	<0,05	0,23	2	17,1	39	<0,05	0,75	11	104
4	<0,05	0,15	17	3,1	16	<0,05	0,1	1	5,9	28	<0,05	0,11	2	8,3	40	<0,05	2,96	21	245
5	<0,05	0,02	<1,0	6	17	<0,05	0,14	1	10,4	29	<0,05	0,05	6	8,6	41	<0,05	2,48	5	162
6	<0,05	0,12	2	4,3	18	<0,05	0,17	<1,0	10,8	30	<0,05	0,06	32	9,8	42	<0,05	0,06	<1,0	5,3
7	<0,05	0,1	2	3,9	19	<0,05	0,24	<1,0	2,9	31	<0,05	0,1	10	2,4	43	<0,05	0,03	1	1,9
8	<0,05	0,06	<1,0	1,7	20	<0,05	0,08	2	4,7	32	<0,05	0,06	4	2,7	44	<0,05	0,02	<1,0	1,9
9	<0,05	0,06	<1,0	1,2	21	<0,05	0,01	2	2,6	33	<0,05	0,04	8	2,4	45	<0,05	0,01	1	1,8
10	<0,05	0,09	<1,0	1	22	<0,05	1,8	3403	66,9	34	<0,05	<0,01	3	0,5	46	<0,05	0,01	<1,0	1,6
11	<0,05	0,08	<1,0	2	23	<0,05	1,45	2154	43	35	0,113	0,52	9	12,3
12	0,077	0,42	2	27,9	24	<0,05	0,04	<1,0	6,7	36	<0,05	0,02	<1,0	1,9

Conclusão

Pode-se concluir que 10 amostras encontram-se com a maior parte do percentual em massa de suas partículas entre farelo e filler; 24 amostras apresentam percentuais que variam entre 16 a 40% da massa das partículas como filler; 11 amostras enquadram-se como pó, apresentando percentuais em massa entre 1 a 100%; e somente a amostra 15 enquadrou-se na especificação como 100% farelo. Após o primeiro critério de soma de bases (CaO, MgO, K2O) e teor de óxido de potássio (K2O), 15 amostras encontram-se dentro das especificações estabelecidas, 26 amostras apesar de não apresentarem os valores de soma de bases ≥ 9%, encontram-se com seus teores de K2O ≥ 1% e 12 amostras apresentam com comportamento inverso, os valores de soma de bases estão ≥ 9%, mas os teores de K2O estão < 1%. Com relação ao critério de teor de quartzo (SiO2), foi possível identificar que 28 amostras encontram-se dentro da especificação, ou seja, com os teores de quartzo < 25%. No critério teores de elementos potencialmente tóxicos, a grande parte, 41 amostras, não apresentaram concentrações acima do estabelecido, somente 05 amostras apresentaram valores acima do estabelecido, duas delas para Hg (0,174 e 0,113 ppm) e as outras três para As (17, 3403 e 2154 ppm).
Referências Bibliográficas

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa no 5, de 10 de Março de 2016. Estabelece as regras sobre definições, classificação, especificações e garantias, tolerâncias, registro, embalagem, rotulagem e propaganda dos remineralizadores e substratos para plantas, destinados à agricultura, 8 p., 2016.