Estudo de Concentração de Apatita em Amostra de Minério de Fosfato Apatite concentration study of a phosphate ore sample
## Ernande João Alvarenga dos Santos
Bolsista PCI, Técnico em. Química.
## Elves Matiolo
Supervisor, Eng. De Minas, D.Sc

# Resumo

Segundo a prática industrial brasileira, os circuitos empregados para a concentração dos minérios de fosfatos utilizam dois fluxos diferentes para a etapa de flotação, denominados como “grossos” (P50= 70 µm) e “finos” (P50= 20 µm). Neste estudo, a concentração de apatita por flotação em células mecânicas foi avaliada a partir do circuito de finos. Considerando o circuito proposto, a etapa de flotação obteve a partir de uma amostra com teor de P2O5 de 5,4%, um concentrado final com teor de P2O5 de cerca de 35,7%, e recuperações de P2O5 de 80% na flotação e 37,3% global.
Palavras chave: flotação, apatita, finos.

# Abstract

According to Brazilian industrial practice, the circuits used for the concentration of phosphate ores use two different flows for the flotation stage, namely “coarse” (P50= 70 µm) and “fines” (P50= 20 µm). In this study, the apatite concentration by flotation in mechanical cells was evaluated from the fines circuit. Considering the proposed circuit, the flotation step obtained from a sample with a P2O5 content of 5.4%, a final concentrate with a P2O5 content of 35.7%, and P2O5 recoveries of 80% in flotation and 37.3% global.
Key words: flotation, apatite, fines.
Introdução

Os circuitos empregados para a concentração dos minérios de fosfatos brasileiros compreendem as seguintes operações: britagem, moagem (primária e secundária), separação magnética, classificação, deslamagem e concentração por flotação (MATIOLO et al., 2019). Após a etapa de separação magnética, o produto não magnético alimenta a moagem de bolas, e o produto cominuído segue para classificação e deslamagem, onde o produto com P90 menor que 10 µm são descartados, e dois fluxos de processo são gerados, denominados de “grossos” (P50= 70 µm) e “finos” (P50= 20 µm), e cada um são direcionados circuitos de flotação, que onde geralmente é utilizado células mecânicas para o circuito de grossos e colunas para o circuito de finos (MATIOLO et al., 2017).
Considerando a prática industrial brasileira, foi proposto para este trabalho um fluxograma de processo que considerava a aplicação da flotação para fluxos separados do circuito, grossos e finos, para concentração de apatita contida em uma amostra de minério de um depósito localizado em Minas Gerais. O processo considerou as etapas de cominuição, classificação, e flotação em células mecânicas. Neste estudo serão apresentados os resultados referentes ao fluxo de finos.

Objetivos

Objetivo deste estudo é avaliar a concentração de apatita por flotação em células mecânicas.

Material e Métodos

Após o recebimento da amostra foram efetuadas as etapas de homogeneização e quarteamento para caracterização e medição da densidade através da picnometria de gás hélio. As análises químicas das amostras foram feitas utilizando a técnica de Fluorescência de Raios-X, e a análise granulométrica foi feita utilizando a técnica de peneiramento á úmido.
Após caracterização tecnológica da amostra cabeça, foram realizadas as etapas de peneiramento em 150 μm, e deslamagem. A fração do undersize, passante na malha de 150 µm, compreende ao fluxo de finos e foi encaminhada para a etapa de deslamagem, em um estágio, em hidrociclone da marca Weir de 40 mm de diâmetro da parte cilíndrica, 10 mm de vortex finder e 5,5 mm de apex finder. O underflow da deslamagem seguiu para a etapa de flotação e o overflow, fração abaixo de 10 μm, foi descartado.
Os ensaios de flotação foram realizados em uma célula mecânica DENVER, modelo D12, equipada com inversor de frequência. A etapa rougher foi realizada em uma cuba de 3L e para a etapa cleaner foi utilizada a cuba de 1,8L. Previamente à etapa de flotação foi adicionado o do amido de milho gelatinizado seguido da adição do coletor Hidrocol saponificado, ambos condicionados por 5 minutos. As dosagens de coletor variaram de 73 g/t a 275 g/t, e de depressor de 270 g/t a 1100 g/t. A porcentagem de sólidos foi de 40% no condicionamento e 20% na flotação, além de vazão de ar de 4 NL/min. Os produtos, concentrado e rejeito, de cada ensaio foram filtrados, secos, pesados e enviados para a análise química.
Resultados e Discussão
A amostra do minério de apatita apresentou densidade de 3,1 g/cm3. Após a retirada da fração maior que 150 μm, e deslamagem em 1 estágio, a amostra que alimentou a flotação apresentou teor de P2O5 de 5,4%, e teores de SiO2 33,3%, Fe2O3 com 18,3% e CaO com 15%. Segundo a distribuição granulométrica realizada, esta amostra tem P80 de cerca de 120 µm, e 20% passante em 20 µm.
A Figura 1-(a) apresenta as curvas de teor versus recuperação de P2O5, onde o teor de P2O5 no concentrado - variou de 30% a 39,4%, para recuperações de P2O5 variando entre 35% a 83,6%. No rejeito, o teor de P2O5 variou de 1,1% a 3,7%, com recuperações metalúrgicas 16,4% e 65%.
A Figura 1-(b) apresenta a variação do teor dos contaminantes SiO2 e Fe2O3 em relação ao teor de P2O5 no concentrado cleaner. Quanto maior o teor de P2O5, menor são os valores obtidos para os contaminantes, atingindo 1% de teor de Fe2O3 e 2% para SiO2 para o maior valor de teor de P2O5, 39%. As recuperações metalúrgicas destes óxidos no rejeito da flotação foram de 98,3% e 98,5% respectivamente.

100
90
80
Recuperação P2O5 (%)
70
60
50
40
30
20
10
0

Rejeito Final Concentrado Cleaner
0	10	20	30	40	50
Teor P2O5(%)
(a)
10
9
SiO2 Fe2O3
8
7
6
Teor (%)
5
4
3
2
1
0
0	10	20	30	40	50
Teor P2O5 (%)
(b)
Figura 1. (a)Curva de Teor versus Recuperação de P2O5. (b) Curva de Teor de P2O5 versus teor de SiO2 e Fe2O3

Considerando todas as etapas realizadas neste estudo, temos uma recuperação mássica global de 4,8% para o fluxo de finos, e recuperação metalúrgica global de cerca de 37,3% de P2O5 considerando que a etapa final de flotação atingiu um teor de P2O5 de cerca de 35,7%. Os teores de SiO2 e Fe2O3 foram, respectivamente, de 4,9% e 2,4%.

Conclusão

Os resultados obtidos para o fluxo de finos, comprovaram a seletividade na separação por flotação entre apatita e os principais contaminantes (silicatos e óxidos de ferro). O produto obtido atingiu um teor de P2O5 da ordem de 35%, e uma recuperação de P2O5 de 80%. Os valores obtidos indicam que é possível se obter um concentrado com teor final de cerca de 32%, atendendo a especificação necessária do projeto.
Agradecimentos

Agradeço ao meu supervisor, a equipe envolvida na realização deste projeto, CETEM/MCTI e CNPq pelo suporte para execução deste estudo e pela bolsa concedida

Referências Bibliográficas

GUIMARÃES, R.C.; PERES, A.E.C. Experiência brasileira de produção de concentrado fosfático a partir de lamas. In: XIX Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa, vol. I. Recife. Anais...Recife: 2002.p. 247-253.

MATIOLO, E.; COUTO, H.J.B.; TEIXEIRA, M.F.L.; FREITAS, A.S.; ALMEIDA, R.N. Recovery
ofapatitefromslimesof a Brazilianphosphate ore. Journal of Wuhan Institute of Technology.v. 39, n. 6, p. 39-48, 2017.

MATIOLO, E.; COUTO, H.J.B.; TEIXEIRA, M.F.L; ALMEIDA, R.N.; FREITAS, A.S. A Comparative Study of
Different Columns Sizes for Ultrafine Apatite Flotation. Minerals, v. 9, n. 391, 2019.